附件1：《道路工程质量抽检项目、方法及数量一览表》

道路工程质量抽检项目、方法及数量一览表

| 序号 | 内容 | 检测项目 | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)基层 | 水泥 | 物理全套 | 工期较短，拟在材料进场时检测1次，配合比验证时检测1次，施工中对常规指标检测1次 |  |  |
|  | 粗集料 | 筛分 | 工期较短，拟在材料进场时检测1次，配合比验证时检测1次，施工中对常规指标检测1次 |  |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |  |
|  |  | 针片状 |  |  |  |
|  |  | 压碎值 |  |  |  |
|  |  | 有机质含量 |  |  |  |
|  | 细集料 | 筛分 | 工期较短，拟在材料进场时检测1次，配合比验证时检测1次，施工中对常规指标检测1次 |  |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |  |
|  |  | 有机质含量 |  |  |  |
|  | 水稳碎石配合比 | 配合比验证 | 验证1次；当配合比及材料发生变化时，需重新设计重新验证 |  |  |
|  |  | 制件养护 |  |  |  |
|  |  | 击实试验 |  |  |  |
|  |  | 水泥剂量 标准曲线试验 |  |  |  |

道路工程质量抽检项目、方法及数量一览表（续上表）

| 序号 | 内容 | 检测项目 | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (二)沥青混凝土面层 | 改性 沥青 | 针入度 | 针入度、软化点每天一次 离席试验每周一次 其他每150t抽检1次 |  |  |
|  |  | 针入度指数 |  |  |  |
|  |  | 延度 |  |  |  |
|  |  | 软化点 |  |  |  |
|  |  | 闪点 |  |  |  |
|  |  | 薄膜加热质量损失 |  |  |  |
|  |  | 弹性恢复 |  |  |  |
|  |  | 残留针入度比 |  |  |  |
|  |  | 残留延度 |  |  |  |

道路工程质量抽检项目、方法及数量一览表（续上表）

| 序号 | 内容 | 检测项目 | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (三)沥青混凝土面层 | 道路石油沥青 | 针入度 | 针入度、软化点、延度每2-3天一次 每300t抽检1次 |  |  |
|  |  | 针入度指数 |  |  |  |
|  |  | 软化点 |  |  |  |
|  |  | 10℃延度 |  |  |  |
|  |  | 15℃延度 |  |  |  |
|  |  | 密度 |  |  |  |

道路工程质量抽检项目、方法及数量一览表（续上表）

| 序号 | 内容 | 检测项目 | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）沥青混凝土面层 | 粗集料 | 筛分 | 工期较短，拟在材料进场时检测1次，配合比验证时检测1次，施工中按照规范规定频率检测 |  |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  |
|  |  | 压碎值 |  |  |  |
|  |  | 对沥青粘附性 |  |  |  |
|  |  | 针片状颗粒含量（混合料） |  |  |  |
|  |  | ＜0.075mm 颗粒含量 |  |  |  |
|  | 细集料 | 筛分 | 工期较短，拟在材料进场时检测1次，配合比验证时检测1次，施工中按照规范规定频率检测 |  |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |  |
|  |  | 砂当量 |  |  |  |

道路工程质量抽检项目、方法及数量一览表（续上表）

| 序号 | 内容 | 检测项目 | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）沥青混凝土面层 | 矿粉 | 表观密度 | 工期较短，因此拟在材料进场时检测1次，配合比验证时检测1次。按照规范规定频率检测 |  |  |
|  |  | 含水量 |  |  |  |
|  |  | 筛分试验 |  |  |  |
|  |  | 亲水系数 |  |  |  |
|  |  | 塑性指数 |  |  |  |
|  |  | 加热安定性 |  |  |  |
|  | 沥青混合料 | 沥青混合料试件密度试验 | 每台班1次 |  |  |
|  |  | 混合料马歇尔稳定度试验 | 每台班1次 |  |  |
|  |  | 路面沥青混合料 最大相对密度 | 每台班1次 |  |  |
|  |  | 沥青含量试验 | 每台班1次 |  |  |
|  |  | 矿料级配试验 | 每台班1次 |  |  |
|  |  | 配合比验证 | 对每个配合比进行验证 |  |  |
|  |  | 浸水马歇尔试验 | 浸水马歇尔试验每台班1次 配合比验证时检测1次 |  |  |
|  |  | 真空饱水马歇尔试验 |  |  |  |
|  |  | 车辙试验 |  |  |  |

道路工程质量抽检项目、方法及数量一览表（续上表）

| 序号 | 内容 | 检测项目 |  | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）沥青混凝土面层 | 面层 | 压实度（主控） |  | 每1500m2每层1处 |  |  |
|  |  | 厚度（主控） |  | 每1500m2每层1处 |  |  |
|  |  | 弯沉 |  | 自动弯沉仪每车道每20m检测一点 |  |  |
|  |  | 平整度 |  | 每100m测1处×5尺 |  |  |
|  |  | 抗滑性能 | 构造深度 | 铺砂法，1500m2测一处 |  |  |
|  |  |  | 摩擦系数 | 每车道每1500m2测1处 |  |  |
|  |  | 横坡 |  | 每100m测1个断面 |  |  |
|  |  | 宽度 |  | 每100m测2个断面 |  |  |
|  |  | 渗水系数 |  | 单车道每1500m2测1处 |  |  |
|  |  | 路面外观 |  | 全线连续检测 |  |  |
|  |  | 沥青含量（主控） |  | 每台班一次 |  |  |

挡土墙及桩基工程质量抽检项目、方法及数量一览表

| 序号 | 内容 |  | 检测项目 | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)桥梁工程 | 水泥 |  | 物理全套 | [每批次200t以内（袋装）、每批次500t以内（散装）]抽检一次 |  |  |
|  | 粗集料 |  | 筛分 | （400m3或600t以内）抽检一次 |  |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |  |  |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |  |
|  |  |  | 泥块含量 |  |  |  |
|  |  |  | 针片状 |  |  |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |  |
|  |  |  | 压碎值 |  |  |  |
|  | 细集料 |  | 筛分 | （400m3或600t以内）抽检一次 |  |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |  |  |
|  |  |  | 坚固性 |  |  |  |
|  |  |  | 泥块含量 |  |  |  |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |  |
|  | 钢筋 |  | 抗拉、冷弯 | （每批次60t以内）抽检一次 |  |  |
|  |  |  | 质量偏差 |  | 每组5根 |  |
|  | 钢筋焊接 |  | 抗拉 | （每批次200个以内）抽检一次 |  |  |
|  | 钢筋机械接头拉伸 |  |  | （每批次200个以内）抽检一次 |  |  |
|  | 混凝土 | 拌合物坍落度 |  | 每班组或每300m3留样1组 |  |  |
|  |  | 抗压强度试验 |  |  |  |  |
|  |  | 标准养护 |  |  |  |  |

桥梁工程质量抽检项目、方法及数量一览表（续上表）

| 序号 | 内容 | 检测项目 | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)桥梁工程 | 混凝土配合比 | 验证 | 开工前进行试验 |  |  |
|  | 混凝土外加剂 | 凝结时间差 | （每批次50t以内）抽检一次 |  |  |
|  |  | 减水率 |  |  |  |
|  |  | 泌水率 |  |  |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  |
|  | 粉煤灰 | 细度 | （每批次100t）抽检一次 |  |  |
|  |  | 烧失量 |  |  |  |
|  |  | 需水量比 |  |  |  |
|  |  | 含水量 |  |  |  |
|  | 水质分析 | PH值 | 开工前进行试验，施工过程中抽检 |  |  |
|  |  | 不溶物 |  |  |  |
|  |  | 可溶物 |  |  |  |
|  |  | 氯化物 |  |  |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  |  |

桥梁工程质量抽检项目、方法及数量一览表（续上表）

| 序号 | 内容 | 检测项目 | 检测频率 | 备注 | 是否外委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土强度检测 | 回弹法 | 100%构件 |  |  |
|  |  | 取芯法 | 回弹或试块强度不合格时取芯验证 |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度 |  | 100%构件，每构件测10个点 |  |  |

备注：以上检测频率如有与现行规范标准相违背，已现行规范标准规定作为最终频率