附件1：采购需求

采购需求

（一）中标单位须提供生产标线涂料成品的材料配方，并保证提供的生产配方质量及所供应的原材料，应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）、《路面标线材料有害物质限量》（JT∕T 1326-2020）等相关规定（详见附件1、附件2、附件3）。若中标单位所提供的生产配方质量及所供应的原材料不符合采购方要求，采购方有权解除合同。

（二）中标单位与采购方签订的合同为固定单价合同，采购数量为暂定数量，具体数量以实际使用为准，合同期间内按照采购方需求分批次进行发货。

（三）中标单位负责热熔标线涂料生产过程中的配方指导技术服务，赴采购方现场指导调试并实施生产（不少于2次，合计不低于3天），期间发生的一切费用均中标方承担。

材料清单表：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 暂定采购数量（吨） | 单价 （元/吨） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C5石油树脂 | 1*25 | 60 | 10000 | 600000 | 含13%增值税 |
| 2 | 钛白粉 | 1*25，吨包装 | 6 | 17000 | 102000 | 含13%增值税 |
| 3 | 增塑剂 | 1*850 | 7 | 9500 | 66500 | 含13%增值税 |
| 4 | 聚乙烯蜡 | 1*25 | 6 | 8700 | 52200 | 含13%增值税 |
| 5 | 流平剂 | 1*25 | 2 | 9000 | 18000 | 含13%增值税 |
| 6 | 增白剂 | 1*25 | 2 | 19000 | 38000 | 含13%增值税 |
| 7 | 振荡助剂 | 1*20 | 2 | 32000 | 64000 | 含13%增值税 |
| 8 | 中铬黄 | 1*25 | 2 | 25000 | 50000 | 含13%增值税 |
| 9 | 下涂剂（底胶） | 桶装（25kg/桶） | 20 | 7500 | 150000 | 含13%增值税 |
| 10 | 预混玻璃珠 | 20-80，1*25，吨包装 | 40 | 2500 | 100000 | 含13%增值税 |
| 11 | 面撒玻璃珠 | 16-50，1*25，吨包装 | 30 | 2900 | 87000 | 含13%增值税 |
| 12 | 钙粉 | 按采购方规格要求，吨包装 | 180 | 450 | 81000 | 含13%增值税 |
| 13 | 混合砂 | 按采购方规格要求，吨包装 | 210 | 450 | 94500 | 含13%增值税 |
| 合计人民币 |  |  |  |  | 1503200 |  |

1：热熔标线涂料性能要求

| 序号 | 项目 |  | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 反光型 | 突起型 |
| 1 | 原材料 | 预混玻璃珠 | 应符合GB/T 24722-2020有关规定 |  |
|  |  | C5石油树脂 | 见附件2 |  |
|  |  | 聚乙烯蜡 | 见附件3 |  |
|  |  | 其他 | 符合国家及行业相关质量标准 |  |
| 2 | 有害物质含量 |  | 应符合JT∕T 1326-2020有关规定 |  |
| 3 | 产品涂层性能 |  | 调配的涂料，其涂层色品坐标和亮度因数应符合GB2893和GB/T8416有关规定。干燥后，涂层外观应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎等现象，颜色均匀一致。耐水性：在水中浸泡24h应无变色、起皱、起泡、开裂等现象。耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸泡24h应无变色、起皱、起泡、开裂等现象 |  |
| 4 | 密度 D（g/cm³） |  | 1.8≤D≤2.3 |  |
| 5 | 软化点 ST（℃） |  | 100≤ST≤140 |  |
| 6 | 不粘胎干燥时间（min） |  | ≤5 |  |
| 7 | 抗压强度（MPa） | （23±1）℃ | ≥12.0 |  |
| 8 |  | （60±2）℃ | ≥2.0 |  |
| 9 | 耐磨性（mg） |  | ≤80 | — |
| 10 | 涂层低温抗裂性 |  | -10℃保持4 h，室温放置4 h为一个循环周期，连续做3个循环周期后应无裂纹 |  |
| 11 | 加热稳定性 |  | 在（200±10）℃条件下持续保温4 h，无明显泛黄、焦化、结块等现象 |  |
| 12 | 流动度（mm²/g） |  | 90±5 | 50±5 |
| 13 | 耐热变形性（%）[（60±2）℃，50 KPa，1 h] |  | ≥90.0 |  |
| 14 | 总有机物含量（%） |  | ≥19.0 |  |

2：热熔标线涂料用树脂性能要求

| 序号 | 项目 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 打开包装，树脂应干燥、无结块、无杂质，呈透明、半透明乳白色至浅黄色、色泽均匀一致的粒状或片状固体 |
| 2 | 有害物质含量 | 应符合JT∕T 1326-2020有关规定 |
| 3 | 软化点（℃） | ≥100 |
| 4 | 颜色，加德纳色号 （试样﹕甲苯=1﹕1） | ≤5.0 |
| 5 | 加热稳定性 | 1.在（200±10）℃条件下持续保温4h，此过程中树脂应无明显颜色转黑、焦化、结块等现象； 2.加热4h后，树脂加德纳色号不大于7.0 |
| 6 | 酸值x（以氢氧化钾计）（mg/g） | 0.4≤x≤1.8 |
| 7 | 熔融黏度（200℃）（mPa·s） | ≤200 |
| 8 | 灰分（%） | ≤0.1 |

3：热熔标线涂料用聚乙烯蜡性能要求

| 序号 | 项目 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 打开包装，聚乙烯蜡应干燥、无结块、无杂质，呈透明、半透明乳白色至浅黄色、色泽均匀一致的粒状或片状固体 |
| 2 | 有害物质含量 | 应符合JT∕T 1326-2020有关规定 |
| 3 | 软化点（℃） | ≥100 |
| 4 | 颜色，加德纳色号 | ≤5.0 |
| 5 | 加热稳定性 | 1.在（200±10）℃条件下持续保温4h，此过程中聚乙烯蜡应无明显颜色转黑、焦化、结块等现象； 2.持续保温4h后，聚乙烯蜡加德纳色号不大于7.0 |
| 6 | 熔融黏度（150℃）（mPa·s） | ≤100 |
| 7 | 灰分（%） | ≤0.1 |
| 8 | 针入度（25℃，100g）（1/10mm） | ≤10 |