附件1：采购需求

采购需求

（一）中标单位须提供生产标线涂料成品的材料配方，并保证提供的生产配方质量及所供应的原材料，应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）、《路面标线材料有害物质限量》（JT∕T 1326-2020）等相关规定（详见附件1）。若中标单位所提供的生产配方质量及所供应的原材料不符合采购方要求，采购方有权解除合同。”

（二）中标单位与采购方签订的合同为固定单价合同，采购数量为暂定数量，具体数量以实际使用为准，合同期间内按照采购方需求分批次进行发货。

（三）中标单位负责热熔标线涂料生产过程中的配方指导技术服务，赴采购方现场指导调试并实施生产（不少于2次，合计不低于3天），期间发生的一切费用均中标方承担。

材料清单表：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 暂定采购数量（吨） | 单价 （元/吨） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C5石油树脂 | 1*25 | 60 | 10000 | 600000 | 含13%增值税 |
| 2 | 钛白粉 | 1*25，吨包装 | 6 | 17000 | 102000 | 含13%增值税 |
| 3 | 增塑剂 | 1*850 | 7 | 9500 | 66500 | 含13%增值税 |
| 4 | 聚乙烯蜡 | 1*25 | 6 | 8700 | 52200 | 含13%增值税 |
| 5 | 流平剂 | 1*25 | 2 | 9000 | 18000 | 含13%增值税 |
| 6 | 增白剂 | 1*25 | 2 | 19000 | 38000 | 含13%增值税 |
| 7 | 振荡助剂 | 1*20 | 2 | 32000 | 64000 | 含13%增值税 |
| 8 | 中铬黄 | 1*25 | 2 | 25000 | 50000 | 含13%增值税 |
| 9 | 下涂剂（底胶） | 桶装（25kg/桶） | 20 | 7500 | 150000 | 含13%增值税 |
| 10 | 预混玻璃珠 | 20-80，1*25，吨包装 | 40 | 2500 | 100000 | 含13%增值税 |
| 11 | 面撒玻璃珠 | 16-50，1*25，吨包装 | 30 | 2900 | 87000 | 含13%增值税 |
| 12 | 钙粉 | 按采购方规格要求，吨包装 | 180 | 450 | 81000 | 含13%增值税 |
| 13 | 混合砂 | 按采购方规格要求，吨包装 | 210 | 450 | 94500 | 含13%增值税 |
| 合计人民币 |  |  |  |  | 1503200 |  |

热熔标线涂料性能要求

| 项 目 | 热熔型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通型 | 反光型 | 突起型 |
| 密度，g/cm³ | 1.8-2.3 |  |  |
| 软化点，℃ | 90-125 |  | ≥100 |
| 涂膜外观 | 干燥后,应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象,涂膜的颜色和外观应与标准板差别不大 |  |  |
| 不粘胎干燥时间，min | ≤3 |  |  |
| 色度性能(45/0) | 白色 | 符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）相关标准要求 |  |
|  | 黄色 |  |  |
| 抗压强度,MPa | ≥12 |  | 23℃士1℃时, ≥12 50℃土2℃时,≥2 |
| 耐磨性,mg (200转/1000g后减重) | ≤80(JM-100橡胶砂轮) |  | — |
| 耐水性 | 在水中浸 24h 应无异常现象 |  |  |
| 耐碱性 | 在氢氧化饱和溶液中浸 24h 无异常现象 |  |  |
| 玻璃珠含量，% | — | 18—25 |  |
| 流动度，s | 35土10 |  | — |
| 涂层低温抗裂性 | —10℃保持4h,室温放置4h 为一个循环,连续做三个循环后应无裂纹 |  |  |
| 加热稳定性 | 200℃-220℃在搅拌状态下保持 4h,应无明显泛黄、焦化、结块等现象 |  |  |
| 人工加速耐候性 | 经人工加速耐候性试验后,试板涂层不产生龟裂、剥落;允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符合相关标准规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的 20% |  |  |