附件1：采购需求

采购需求

1、施工现场中标单位需配备现场负责人1名，全权负责本项目沥青材料供应。

2、沥青材料的供应以采购人实际需求计划为准，自采购人发出交货指令起1天内完成供货。供应商自采购人发出供货指令后每逾期一天，须向采购人缴纳2000元/天的违约金，违约金由采购人从结算货款中直接扣除。

3、原材料要求：

设计路段处在夏炎热冬冷湿润区，面层应具有一定的抗滑、平整、高温抗车辙、低温抗开裂性能，具有抗水害以及防止雨水渗入基层的功能，行车道路面沥青等级为A级沥青，沥青标号采用AH-70。

①改性沥青：行车道的上面层均采用成品改性沥青，其它沥青面层采用普通沥青，沥青用量应根据马歇尔试验及动稳定度等其它路用性能试验确定。当集料粘附性不符合要求时，可采用在沥青中加消石灰或抗剥落剂，以提高集料与沥青的粘附性，改进沥青面层的抗水害能力。

SBS(Ⅰ-D)改性沥青技术指标及要求

| 检验项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，100g ，5s) (0.1mm) |  | 40～60 |
| 针入度指数PI 不小于 |  | 0 |
| 延度5℃，5cm/min (cm) 不小于 |  | 20 |
| 软化点（R&B）（℃） 不小于 |  | 60 |
| 135℃运动粘度 (Pa·s) 不大于 |  | 3 |
| 闪点（℃） 不小于 |  | 230 |
| 溶解度 (%) 不小于 |  | 99 |
| 弹性恢复25℃(%) 不小于 |  | 75 |
| 贮存稳定性离析，48h软化点差（℃） 不大于 |  | 2.5 |
| TFOT后 | 质量变化(%) 不大于 | ±1.0 |
|  | 残留针入度比25℃ (%) 不小于 | 65 |
|  | 残留延度5℃ (cm) 不小于 | 15 |

②普通沥青：根据工程所在地的气候条件确定气候分区为1-3-2，沥青采用标号70号，沥青等级： A级，其技术要求见下表。

道路石油沥青技术要求

| 试 验 项 目 | 单位 | AH-70 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 60-80 |
| 针入度指数PI |  | -1.5～+1.0 |
| 软化点（R＆B） 不小于 | ℃ | 46 |
| 60℃动力粘度 不小于 | Pa.s | 180 |
| 10℃延度 不小于 | cm | 20 |
| 15℃延度 不小于 | cm | 100 |
| 闪点 不小于 | ℃ | 260 |
| 含蜡量（蒸馏法） 不大于 | % | 2.2 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测记录 |
| 溶解度 不小于 | ℃ | 99.5 |
| TFOT(RTFOT)后残留物 |  |  |
| 质量变化 不大于 | % | ±0.8 |
| 残留针入度比 不小于 | % | 61 |
| 残留延度（10℃） 不小于 | cm | 6 |
| 残留延度（15℃） 不小于 | cm | 15 |

其中上面层需增加抗车辙剂，用于增强路面结构防水性能，增强高温抗变形能力，提高路面高温稳定性及抗重载运输的能力。

抗车辙剂性能指标要求

| 检测项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | g/m3 | 0.9-1.1 |
| 溶体质量流动速率（190℃，2.16kg） | g/10min | ≥0.3 |
| 吸水率 | % | ≤0.5 |

③ 面层用的粗集料：行车道的上面层采用石灰岩集料（图纸与此项不一致，以此项为准），其余各沥青面层均采用石灰岩集料，应采用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有足够强度和耐磨耗的性能，应具有良好的颗粒形状(近立方体颗粒)，集料应选用反击式破碎机轧制，禁止使用颚式破碎机。上面层粗集料应选用坚硬，耐磨、抗冲击性好的碎石，并应严格控制细长扁平颗粒含量。粗集料技术要求见下表：

沥青面层用粗集料质量要求

| 指 标 | 单位 | 要 求 值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上面层 | 中、下面层 |
| 石料压碎值 不大于 | % | 26 | 28 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 | % | 28 | 30 |
| 表观相对密度 不小于 | - | 2.6 | 2.5 |
| 吸水率 不大于 | % | 2 | 3 |
| 坚固性 不大于 | % | 12 | 12 |
| 针片状颗粒含量(混合料) 不大于 | % | 15 | 18 |
| 其中粒径大于9.5mm, 不大于 | % | 12 | 15 |
| 其中粒径小于9.5mm, 不大于 | % | 18 | 20 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量 不大于 | % | 1 | 1 |
| 软石含量 不大于 | % | 3 | 5 |

④ 沥青面层用的细集料应采用洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配的人工轧制的米砂，细集料应与沥青有良好的粘结能力，与沥青粘结性能很差的天然砂及用花岗岩、石英岩等酸性石料破碎的机制砂或石屑不得使用，细集料的质量要求及规格见下表。

沥青面层用细集料质量要求

| 指 标 | 单位 | 要 求 值 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度 不小于 | t/m3 | 2.5 |
| 坚固性(＞0.3mm部分) 不小于 | % | 12 |
| 含泥量 (＞0.075mm的含量) 不大于 | % | 3 |
| 砂当量 不小于 | % | 60 |
| 亚甲蓝值 不大于 | g/kg | 25 |
| 棱角性（流动时间） 不小于 | s | 30 |

沥青面层用细集料规格

| 规格 | 公称粒径 (mm) | 通过各筛孔的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 |  | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

⑤ 填料：宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。原石料中的泥土杂质应除净，矿粉要求干燥、洁净，拌和机回收的粉尘不准使用。矿粉质技术要求见下表。

沥青面层矿粉质量技术要求

| 指 标 | 单位 | 质量技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观密度 不小于 | t/m3 | 2.5 |
| 含水量 不大于 | % | 1 |
| 粒度范围 ＜0.6mm（%） ＜0.15mm（%） ＜0.075mm（%） | % % % | 100 90-100 75-100 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | ＜1 |
| 塑性指数 |  | ＜4 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |

⑥ 沥青混合料的技术要求：

密级配沥青砼的关键性筛孔通过率见下表：

| 粗型和细型密级配沥青砼的关键性筛孔通过率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料类型 | 公称最大粒径(mm) | 用以分类的关键性筛孔(mm) | 粗型密级配 |  |
|  |  |  | 名称 | 关键性筛孔通过率(mm) |
| AC-16 | 16 | 4.75 | AC-16(C) | ＜45 |
| AC-13 | 13.2 | 2.36 | AC-13(C) | ＜40 |

沥青各结构层的矿料级配要求应按照施工单位选定的材料，在施工前进行配合比设计，其工程设计级配范围见下表。

沥青混合料矿料级配及沥青用量范围

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（方筛孔，mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青用量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |  |
| AC-13 |  |  |  | 100 | 90～100 | 68～85 | 38～68 | 24～50 | 15～38 | 10～28 | 7～20 | 5～15 | 4～8 | 4.5-6.5 |
| AC-16 |  | 100 | 90～100 | 78～92 | 62～80 | 50～72 | 26～56 | AC-16 |  | 100 | 90～100 | 78～92 | 62～80 | 50～72 |

⑦ 沥青砼技术标准

本次设计的沥青砼面层均采用热拌密级配沥青混合料，其技术标准见下表。

沥青混合料技术指标

| 试 验 项 目 |  |  | 单位 | 沥青面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 击实次数 |  |  | 次 | 双面各75 |  |  |  |  |  |
| 试件尺寸 |  |  | mm | φ101.6mm×63.5mm |  |  |  |  |  |
| 空隙率VV | 深约90mm以内 |  | % | 4～6 |  |  |  |  |  |
|  | 深约90mm以下 |  | % | 3～6 |  |  |  |  |  |
| 稳定度 MS 不小于 |  |  | KN | 8 |  |  |  |  |  |
| 流值FL |  |  | mm | 1.5～4 |  |  |  |  |  |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度 不小于 |  | 普通沥青混合料 | % | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 改性沥青混合料 | % | 85 |  |  |  |  |  |
| 车辙试验动稳定度 不小于 |  | 下面层 | 次/mm | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中面层 | 次/mm | 4800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上面层 | 次/mm | 3200 |  |  |  |  |  |
| 冻融劈裂强度比 不小于 |  | 普通沥青混合料 | % | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 改性沥青混合料 | % | 80 |  |  |  |  |  |
| 弯曲试验破坏应变 不小于 |  | 普通沥青混合料 | με | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 改性沥青混合料 | με | 2500 |  |  |  |  |  |
| 渗水系数 不大于 |  |  | ml/min | 120 |  |  |  |  |  |
| 矿料间隙率VMA(%) 不小于 | 设计空隙率(%) |  |  | 相应于以下公称最大粒径(mm)的最小VMA及VFA技术要求(%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
|  | 2 |  | % | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 15 |
|  | 3 |  | % | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 16 |
|  | 4 |  | % | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 17 |
|  | 5 |  | % | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 18 |
|  | 6 |  | % | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 19 |
| 沥青饱和度 VFA |  |  | % | 55～70 | 65～75 |  |  | 70-85 |  |

1、粘层

在热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间必须喷洒粘层油，粘层采用阳离子改性乳化沥青(PC-3)。用量按纯沥青折算宜为0.3～0.6L/m2。粘层油应采用智能沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，气温低于10℃时，不得喷洒粘层油，当路面潮湿时亦不得喷洒粘层油。路面上有脏物、尘土时应清除干净，当有沾粘的土块时，应用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条带状，也不得有堆积。喷洒不足的应补洒，过量处应刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后，紧跟着铺设沥青层，确保粘层不受污染。PCR技术指标见下表。

粘层乳化石油沥青的技术要求

| 试验项目 |  | 粘层PCR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度试验 |  | 快裂 |  |
| 粒子电荷 |  | 阳离子（+） |
| 筛上剩余量（%）不大于 |  | 0.1 |  |
| 粘度 | 道路标准粘度C25,3（s） | 8～20 |  |
|  | 恩格拉粘度E25 | 1～6 |  |
| 蒸发残留物性质 | 含量（%）不小于 | 50 |  |
|  | 针入度(25℃,100g,5s) (0.1mm) | 45～150 |  |
|  | 残留延度15℃(cm) 不小于 | 40 |  |
|  | 残留延度5℃(cm) 不小于 | 20 |  |
|  | 软化点℃不小于 | 50 |  |
|  | 溶解度(%) 不小于 | 97.5 |  |
| 贮存稳定性 | 5d （%）不大于 | 5 |  |
|  | 1d （%）不大于 | 1 |  |
| 与矿料的粘附性裹附面积不小于 |  | 2/3 |  |

热拌沥青混合料的施工温度（℃）

| 沥青加热温度 |  | 155～165 |
| --- | --- | --- |
| 矿料加热温度（间隙式拌和机） |  | 集料加热温度比沥青温度高10～30 |
| 沥青混合料出料温度 |  | 145～165 |
| 混合料贮料仓贮存温度 |  | 贮料过程中温度降低不超过10 |
| 混合料废弃温度，高于 |  | 195 |
| 混合料运到现场温度，不低于 |  | 145 |
| 沥青混合料摊铺温度，不低于 | 正常施工 | 135 |
|  | 低温施工 | 150 |
| 开始碾压的混合料内部温度，不低于 | 正常施工 | 130 |
|  | 低温施工 | 145 |
| 碾压终了的表面温度，不低于 | 钢轮压路机 | 70 |

使用改性沥青时应随时检查沥青泵、管道、计量器是否受堵，堵塞时应及时清洗。对于改性沥青混合料的施工温度应根据实践经验并参照下表选择，通常宜较普通沥青混合料的施工温度提高10℃～20℃。

改性沥青混合料的施工温度（℃）

| 沥青加热温度 | 160～165 |
| --- | --- |
| 改性沥青现场制作温度 | 165～170 |
| 成品改性沥青加热温度，不大于 | 175 |
| 集料加热温度 | 190～220 |
| 改性沥青混合料出场温度 | 170～185 |
| 混合料最高温度（废弃温度） | 195 |
| 混合料贮存温度 | 拌和出料后降低不超过10 |
| 摊铺温度，不低于 | 160 |
| 初压开始温度，不低于 | 150 |
| 碾压终了的表面温度，不低于 | 90 |
| 开放交通的路表温度，不高于 | 50 |

②沥青混合料的运输

沥青混合料温度的迅速下降不仅影响摊铺、碾压工作的进行，而且严重影响沥青面层的密实度和表观质量。因此热拌沥青混合料均宜采用20T载重的自卸货运车运输。车厢应打扫干净，在车厢上涂一薄层防止沥青粘结的隔离剂或防腐剂，但不得有余液积聚。每次装新料时，司机必须再次检查厢体，残留的沥青混合料必须全部清除。不得超载、急刹车、急转弯，运料车装料时，保持前后移动方式装料，防止混合料中粗料与细料的离析。混合料在运输、等候过程中如发现有沥青结合料滴漏，应采取措施避免。运料时应用篷布覆盖，用以保温、防雨、防污染；夏季高温时运距短，运送时间短于0.5h时，也可不加覆盖。由于热拌改性沥青混合料因料温失散而易表面结壳，所以运输过程中气温不得低于10℃。

运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物，否则宜设水池洗净轮胎进入工程现场。为保证施工现场的沥青混合料性能进行连续摊铺，料车的数量应适应拌和能力，并使摊铺速度有所富余。通常在各种沥青面层结构开始摊铺时，运料车在施工现场进行适当等候，至少5辆。沥青混合料在摊铺地点凭运料单接收，若混合料不符合施工温度要求，或已经结成团块、已遭雨淋的不得铺筑。摊铺过程中运料车应在摊铺机前100～300mm处停住，空挡等候，由摊铺机推动前进开始缓缓卸料，避免撞击摊辅机。由摊铺机前滚轮推动汽车轮胎同步前进，边前进边往摊铺机中倒料。在有条件时，运料车可将混合料卸入转运车经二次拌和后向摊铺机连续均匀地供料。运料车每次卸料必须倒净，尤其是对改性沥青混合料，如有剩余，应及时清除，防止硬结。

③沥青混合料运输时的保温

运输时必须覆盖保温，要求用2层帆布，中间夹泡沫塑料以确保混合料的温度下降不超过要求。

注：（1）数量为暂估量，实际供货数量及规格型号以采购人提供的供货计划为准，具体结算数量按现场实际交货并经试验检测检验合格的数量计算。实际供货数量可能与合同数量存在差异，供应商不能据此向采购人提出任何补偿。

（2）如本合同执行过程中实际供应数量超出上表所列暂估量，则采购人和供应商双方需重新签订补充协议，否则供应商所提供的多余货物，采购人不予结算，如造成损失，供应商承担全部责任。

（3）综合单价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装卸费、运杂费、出厂检验试验费、采购保管费、运输费、人工费、过路过江过桥费、车辆油料费、保险费、利润、风险金等抵达指定交货地点的所有费用。（此项目不涉及调价）

特别说明：

（1）供应商应综合考虑沥青混合料配合比掺配时间和原材料检测时间。

（2）供应商应具备日常检测能力，每天需进行混合料检测试验和按照规范要求的检测频率进行原材料检验，详细记录试验情况，并将试验成果次日提交采购人存档。

（3）供应商中标后需在7个工作日内向采购人提交沥青混合料配合比报告及各原材料检测报告，以备采购人验证试验成果。

（4）在发放成交通知书前对拟中标单位进行约谈和考察，对其提供的业绩等进行复核，如发现提供虚假材料骗取中标，将取消其中标资格，并扣除其投标保证金。

（5）沥青混凝土到货时间以采购人通知到达时间为准，逾期到货采购人将对中标单位作出相应处罚，直至解除合同为止。