附件2：采购需求

产品质量满足交通运输部《JT/T740-2015路面加热型密封胶》对普通型密封胶的技术要求，产品外包装纸质包装，包装完好。具体参数要求详见如下：

| 序号 | 品名 | 评价指数 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10℃灌缝密封胶 | △低温拉伸 | -10℃、50%、3次循环 | 以上实验技术依据中华人民共和国交通行业标准JT/T740-2015. 本项参数必须出具第三方专业检测机构CMA产品检测合格报告，提供检测报告复印件时需加盖公章制作进投标文件。 |
| 2 |  | △锥入度（0.1mm） | 50—90 |  |
| 3 |  | △软化点（℃） | ≥80 |  |
| 4 |  | △流动值（mm） | ≤5 |  |
| 5 |  | △弹性恢复率（%） | 30-70 |  |
| 6 |  | △产品使用后在-10℃以上气温环境下不会开裂，产品含砂石率不得超过1%。 |  |  |

注：产品质检含沙、石率不得超过1%。