附件1

采购需求

一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 材质 | 预估数量 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小号扫刷 | 刷丝：聚丙烯（PP） 刷柄：高密度聚氯乙烯（PVC） | 40000 | 根据实际购买量 据实结算 |
| 2 | 大号宽扫刷 | 刷丝：尼龙材质 刷柄：高密度聚氯乙烯（PVC） | 20000 | 根据实际购买量 据实结算 |
| 3 | 盘刷 | 刷丝：尼龙材质 刷柄：高密度聚氯乙烯（PVC） | 30 | 根据实际购买量 据实结算 |

二、扫刷、盘刷相关参数要求

1.扫刷规格及尺寸

★（1）小号扫刷：  刷柄76*46*25mm(±3mm）

刷丝350mm（±10mm）

★（2）大号宽扫刷：刷柄170*46*25mm(±3mm）

刷丝350mm（±10mm）

★（3）产品重量：整体成品重量≥205g（允许偏差±8g）

★（4）材质要求

①刷柄材质：环卫车清扫刷刷柄采用全新的高密度聚氯乙烯（PVC）环保料一次性注塑成型，绝无焊缝，材料性能指标完全符合国家 GB/T 22789.1 标准，含紫外线稳定剂各类环保助剂注塑成型，刷柄不变形、不变脆，表面光滑无尖刺，不存在粗糙不平和损伤，边缘整齐且不存在明显错位。刷柄呈无毒、无气味状态；采用优质颜料；耐久不褪色可长达 1年以上；该原料溶化温度高于 120℃度，自动点燃温度高于 350℃及软化温度高于 110℃，具有抗高温，抗晒及化学品的腐蚀，且耐低温可达-35℃；材料硬度高且抗压力性强，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性，材料硬度高且抗压力性强。

②刷丝材质：环卫清扫刷刷丝采用聚丙烯单丝（PP）料一次性注塑单丝成型，绝无焊缝，材料性能指标完全符合国家 GB/T 8050 标准与耐高低温尼龙丝（QB/T2356）规定制成，刷丝单丝挺直呈椭圆形状、无明显扭曲、无杂质,不存在气泡与开裂现象，使用中不开毛，表面光滑且无明显色差；材料不污染环境,具有耐热、耐冻、耐磨损、耐腐蚀、抗老化性能好，刷丝韧性高，不易变形，等特点。 刷丝材质需具备耐高低温性，将样品置与温度 80 摄氏度的环境以及零下 40 摄氏度里 4h后，不得出现变形、扭曲，刷丝的拉脱力应不小于 200N/50根。

★(3)刷丝材料成分：聚丙烯原料≥75%；

★2.盘刷

（1）刷盘外径350㎜、内径150㎜，刷丝外径650mm，定位眼：Ф 79.9mm 圆上4个 定位孔。

（2）塑料丝原材料尼龙丝、耐高温、零下40℃刷丝不折断

（3）刷丝与刷盘固定方式为铁丝捆绑加注进口胶工艺，不允许是熔丝注胶工艺（此工艺刷丝容易脱落）

（4）单根塑料丝要能承受30㎏拉力

（5）产品重量：整体成品重量≥200g（允许偏差±8g）

（6）洗扫时间：≥150小时

（7）响应单位需按要求提供大、小扫刷及规格尺寸一至的样本。

（7）售后服务及产品交付：本次采购的扫刷、刷盘若在发放阶段出现与样本不符合的规格或质量标准的产品，供货单位必须无条件接受退货要求，并在采购方规定的期限内等量补运合格产品（并承担由此造成的全部费用），若未按时交付影响采购人使用，供货单位必须承担由此给采购单位造成的所有损失。

（8）响应单位报价要求：供货单位响应的报价需包含扫刷、盘刷制造、运输、装卸、采购保管、税费及售后服务等所有费用。标有“★”的参数为关键技术参数，必须响应或优于响应，否则其投标无效。